TECHNICKÝ LIST

2K EPOXY PRIMER

Číslo výrobku:				14013

Barva:					béžová

Použití:  	autoopravárenství/lak

Obecná charakteristika:	Tento výrobek může být aplikován na všechny kovové povrchy jako je ocel, pozink a hliník. Má vynikající přilnavost ke sklolaminátu i na plastové povrchy a zajišťuje velmi dobrou ochranu proti korozi. Po zaschnutí lze přetírat polyesterovými výrobky. Je na bázi rozpouštědel s epoxidovou pryskyřicí. Bez isokyanátu.

Kvalita a vlastnosti:

- Vynikající přilnavost a antikorozní ochrana pro ocel, pozinkovanou ocel a hliník

- Dobře přilne ke sklolaminátu

- Po zaschnutí lze přetírat polyesterovými produkty

- Dlouhá doba zpracovatelnosti

- Rychleschnoucí

- Velmi dobrý rozliv. Možnost aplikace „mokrý na mokrý“

- Odolný vůči rozpouštědlům

- Dobrá izolace proti vlhkosti

- Praktická 200 ml plechovka, aby se zabránilo plýtvání

- Jednoduchá, časově nenáročná aplikace

- Bez isokyanátu

- Lze přelakovat vodou ředitelnými nátěry a 1K a 2K vrchními nátěry

Fyzikální vlastnosti:

Základ: EP

Vůně: rozpouštědlo

Účinnost: v závislosti na konzistenci a barvě podkladu: 200 ml vystačí na cca 0,6 m²

Podklad:

- Holý, čistý a obroušený kov

- Očistěný a obroušený pozinkovaný kov

- Očistěný a obroušený hliník

- Očištěné a obroušené staré nátěry

- Očištěný a obroušený sklolaminát

Teplotní odolnost: do 90 °C

Stabilita při skladování: 24 měsíců při vhodném skladování (10-25 °C, relativní vlhkost vzduchu max 60 %)

Obsah: sprej, maximální objem 200 ml

VOC-hodnota: 108,6 g

Doba zpracovatelnosti: minimálně 5 dní (20 °C)

Aplikace:

Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny na obalu a postupujte podle nich.

- Povrch odmastěte odmašťovačem, povrch zdrsněte

- Primer: jedna vrstva 15 -20µ

- Plnič: dvě vrstvy, asi 50-60µ

- Doba schnutí mezi vrstvami 5 minut

- Sušení (20 °C) 8 hodin nebo 25 minut (60 °C)

- Nátěr „mokré na mokré“ je možný po 20 minutách zasychnutí

- Po uplynutí 7 dní musí být povrch znovu zbroušen a přelakován

Smíchání složek s tužidlem:

Plechovku důkladně protřepejte, dokud neuslyšíte zvuk kuliček.

Odstraňte ochranné víčko ze spodní části plechovky a pomocí vloženého kroužku vytáhněte čep zcela ven. Tím se uvolní nůž, který pronikne stěnou hliníkové kartuše.

Kartuše se poté otočí o 360°, zcela se otevře a uvolní tužidlo.

Důkladně protřepejte, aby se složky smíchaly s tužidlem ve správném, předem stanoveném poměru.

Plechovku silně protřepávejte po dobu 2 minut.

Proveďte test.

Pouze pro profesionální použití

Používejte vhodný respirátor (doporučený typ A2/P3)

Rady k aplikaci:

Při skladování při nízkých teplotách lze 2K epoxidový základní nátěr používat několik dní po aktivaci.

Před použitím zahřejte na pokojovou teplotu (cca 20°).

2 min		2=60	    20 °C=8h

20 °C=8h    P800-1000   P400-500    variabilní

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednávky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.